D-04.04.01

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE                                                    1

1.	WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego   stabilizowanego mechanicznie.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową drogi gminnej we wsi Dobra Poduchowna w gminie Stryków. .

  - Zakres robót SST

Ustalenia w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowę z kruszywa naturalnego wykonuje się zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej jako podbudowę zasadniczą wg katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych.

  - Określenia podstawowe

1.4.1.  Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej

warstw   zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

    - Stabilizacja mechaniczna-proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

    - Pozostałe określenia - podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4

    - Ogólne wymagania dotyczące robót- podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5

2.	MATERIAŁY

2.1      Ogólne wymagania dotyczące materiałów-ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-

  - „Wymagania ogólne” pkt 2.1

2.2       Rodzaje materiałów 	Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka piasku,  i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

  - Wymagania dla materiałów.

    - Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy  wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

## D-04.04.01                                                                                                                                      2

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.

|  |  | Wymagania |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kruszywa naturalne |  | Kruszywa łamane |  | Żużel |  | Badania |
|  | właściwości | Podbudowa |  |  |  |  |  | według |
|  |  | zasad-nicza | pomoc-nicza | zasad-nicza | pomoc-nicza | zasad-nicza | pomoc-nicza |  |
| 1 | Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) | od 2 do 10 | od 2 do 12 | od 2 do 10 | od 2 do 12 | od 2 do 10 | od 2 do 12 | PN-B-06714 -15 [3] |
| 2 | Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | PN-B-06714 -15 [3] |
| 3 | Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż | 35 | 45 | 35 | 40 | - | - | PN-B-06714 -16 [4] |
| 4 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PN-B-04481 [1] |
| 5 | Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % | od 30 do 70 | od 30 do 70 | od 30 do 70 | od 30 do 70 | - | - | BN-64/8931 -01 [26] |
| 6 | Ścieralność w bębnie Los Angeles a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż | 35 30 | 45 40 | 35 30 | 50 35 | 40 30 | 50 35 | PN-B-06714 -42 [12] |
| 7 | Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | PN-B-06714 -18 [6] |
| 8 | Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża- nia, %(m/m), nie więcej niż | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | PN-B-06714 -19 [7] |
| 9 | Rozpad krzemianowy i żela- zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż | - | - | - | - | 1 | 3 | PN-B-06714 -37 [10] PN-B-06714 -39 [11] |
| 10 | Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | PN-B-06714 -28 [9] |
| 11 | Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: a) przy zagęszczeniu IS  1,00 b) przy zagęszczeniu IS  1,03 | 80 120 | 60 - | 80 120 | 60 - | 80 120 | 60 - | PN-S-06102 [21] |

- SPRZĘT

-wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt3.

- TRANSPORT

-wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5.	WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót-podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Przygotowanie podłoża

# D-04.04.01                                                                                                                                                 3

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek przenikania należy sprawdzić wzorem:

D15

------ <  5

d85

w którym:

D15 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączajacej w milimetrach.

d85 – wymiar boku oczka przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża w milimetrach.

Jeżeli warunek 1 nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu wyznacza się z warunku:

d50

--------1,2

O90

w którym:

d50 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziarn gruntu podłoża w milimetrach,

O90 – umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się

Na geowłókninie a ilości 90% (mm); wartość parametru )90 powinna być podawana przez producenta

geowłókniny.

Paliki, szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny

Sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia

robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

  - Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności, nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

  - Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedyńczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczenia powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg prób Proctora zgodnie z PN-B-04481[11] (metoda2). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12[29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

  - Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera gotową podbudowę do  ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ruch. Koszt napraw wynikły z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót-podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6

  - Badania przed przystąpieniem do robót

# D-04.04.01                                                                                                                                                          4

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu adaptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt .2 niniejszej SST.

  - Badania w czasie robót

    - Częstotliwość oraz zakres badań – podano w tablicy nr 2

Tablica nr 2

Częstotliwość oraz zakres badań przy pomocy podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

|  |  | Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie badań | Minimalna liczba | Maksymalna |
|  |  | badań na dziennej | powierzchnia podbudowy |
|  |  | działce roboczej | przypadająca na jedno |
|  |  |  | badanie |
| 1 | Uziarnienie mieszanki |  |  |
| 2 | Wilgotność mieszanki | 2 | 600 |
| 23 | zagęszczane warstwy | 10 próbek na 10 000 m2 |  |
| 4 | Badanie właściwości kruszywa |  |  |
|  | wg pkt 2.3.2 | dla każdej warstwy kruszywa i przy każdej |  |
|  |  | zmianie kruszywa |  |

    - Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.]

    - Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać optymalnej kreślonej  wg próby Proctora zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 2) z tolerancją +10% i –20%

Wilgotność należy określić wg PN-B-06714-17 [5]

    - Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania nie jest możliwe za względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciażeń płytowych wg BN-64/8931-02 [27] nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub wg zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2

--------     < 2,2

E1

    - Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.

Próbki do badań powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

  - Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

    - Częstotliwość oraz zakres pomiarów geometrycznych podbudowy- podano w  tablicy nr 3

# D-04.04.01                                                                                                                                                5

Tablica nr 3 . Częstotliwość oraz zakres pomiarów i ukształtowania podbudowy z kruszywa       stabilizowanego mechanicznie

| Lp | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość podbudowy | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równość podłużna | w sposób ciągły planografem lub co 20 m |
|  |  | łatą na każdym pasie ruchu |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne* | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe | co 100 m |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie* | co 100 m |
| 7 | Grubość podbudowy | podczas budowy: |
|  |  | w 3 pkt na każdej działce, lecz nie rzadziej |
|  |  | niż raz na 400 m2 |
|  |  | przed odbiorem: |
|  |  | w 3 pkt, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |
| 8 | Nośność podbudowy: |  |
|  | moduł odkształcenia | co najmniej w dwóch przekrojach na każdy 1km |
|  | ugięcie sprężyste | co najmniej w 20 pkt na każdy 1 km |
| *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy |  |  |
| wykonać w punktach głównych łuków poziomych. |  |  |

    - Szerokość podbudowy- nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i –5cm

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej lezącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

    - Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową.

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

    - Spadki poprzeczne podbudowy – na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +,- 0,5%.

    - Rzędne wysokościowe podbudowy – różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm, - 2cm

    - Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża – oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +,- 5cm.

    - Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża- nie może różnic się od grubości projektowanej więcej niż dla podbudowy zasadniczej +,- 10%

    - Nośność podbudowy- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-012 [27] i powinien być zgodny z podanym , ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym

7.	OBMIAR ROBÓT

- ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7

8.	ODBIÓR ROBÓT

- ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.          PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9

D-04.04.01                                                                                                                                                     6

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m² podbudowy obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptą

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

- rozłożenie mieszanki

- przeprowadzenie pomiarów i badań labolatoryjnych określonych w specyfikacji tecnicznej

- utrzymanie podbudowy w czasie robót

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

## 10.1    Normy

| 1. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych |
| 3. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego |
| 4. | PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn |
| 5. | PN-B-06714-17 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności |
| 6. | PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości |
| 7. | PN-B-06714-19 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią |
| 8. | PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych |
| 9. | PN-B-06714-28 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową |
| 10. | PN-B-06714-37 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego |
| 11. | PN-B-06714-39 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego |
| 12. | PN-B-06714-42 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles |
| 13. | PN-B-06731 | Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne |
| 14. | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |