SST –05   ROBOTY MUROWE

KOD CPV45262500-6

- 1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót murowych .

- 1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

- 1.3. Zakres robót objetych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na celu wykonanie scian murowych .

- 1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.4.1. Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w

konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych.

1.4.2. Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych. Np. cegła ceramiczna pełna, kamien naturalny

granitowy ciosany podczas obróbki kamieniarskiej, pustak ceramiczny, keramzytowy, bloczek z betonu komórkowego

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- 1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty murowe winne byc wykonane scisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac należy przestrzegac przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiazujacych w budownictwie przy

robotach murowych.

- 1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny sie dokładnie zaznajomic z całoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci należy wyjasnic z autorami poszczególnych opracowan.

- 2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w Części ogólnej.

2.1. cegła ceramiczna :250*12*6 cm

2.2. pustak alfa kl.15 24/24/49cm

2.4. zaprawa murarska.

Do wykonania murów należy stosować gotową zaprawę murarską dostępną w workach w ogólnodostępnej sieci sprzedaży. Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszankado zarabiania woda na placu budowy.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonane mechanicznie.

Zaprawe należy przygotowac w takiej ilosci, aby mogła byc wbudowana możliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna byc zużyta w czasie 2 godzin. Zaprawa musi miec konsystencje wilgotnej ziemi. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw powinna spełniac wymagania PN-C-04630.

- 3.SPRZET

Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Części ogólnej.

Roboty można wykonac przy użyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru.

- 4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w Części ogólnej.

- 4.1. Transport.

Cegła ceramiczna i pustak Alfa dostarczane sa na plac budowy w pakietach opietych tasma lub opakowanych folia na paletach. Etykiety na paletyzowanych pakietach i swiadectwa dostawy powinny zawierac:

- znak firmowy producenta,

- nazwe i adres producenta,

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary

elementów,

- date produkcji i nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- mase poszczególnych pakietów (w swiadectwie dostawy).

Sucha mieszanka zaprawy powinna byc pakowana w impregnowane worki papierowe. Każdy

worek powinien posiadac nadruk lub etykiete zawierajace co najmniej dane jw. W czasie transportu sucha mieszanke należy chronic przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

- 4.2. Magazynowanie.

Sucha mieszanke w czasie przechowywania należy chronic przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków.

Cegłe ceramiczna i pustaki  należy ochronic folia w okresie zimowym.

- 5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Wykonania Robót podano w Części ogólnej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

- 5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych.

Mury z elementów murowych z cegły ceramicznej i pustaka Alfa należy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z uwzglednieniem firmowych wytycznych producenta.

- 1. Przed przystapieniem do wykonania robót murowych należy sprawdzic pionowość, wymiary, oraz ,katy skrzyżowan scian .

- 2. Roboty murowe  należy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidłowego

wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do

odsadzek, wyskoków, otworów itp.

- 3. Sciany należy wznosic możliwie równomierni na całej ich długosci. Różnica poziomów

poszczególnych czesci murów nie powinna przekraczac 2cm dla murów z cegieł i bloczków.

- 4. Elementy układane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.

- 5. Każda sciana powinna byc wykonana z cegły lub płytek w jednego wymiaru i jednej

klasy.

- 6. W czasie murowania należy mieszac cegły z kilku palet.

- 7. Roboty murowe można prowadzic w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem

stosowania srodków umożliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy w warunkach

zimowych, okreslonych w odpowiednich przepisach.

- 8. W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny

byc zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

- 9. Spoiny pionowe i poziome powinny dobrze przylegac do elementu murowego. Resztki zaprawy, które

wystapiły ze spin należy natychmiast usunac na sucho.

- 10. Natychmiast po steżeniu zaprawy spoine należy wyrównac kielnia spoinówka.

- 11. Spoinowanie należy wykonywac od góry do dołu.

- 12. Nie powinno sie murowac w czasie deszczu i mrozu. Nie można dopuscic do

wypłukiwania zaprawy ze spin na lico muru.

- 6.KONTROLA JAKOSCI

Ogólne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w Części ogólnej.

6.1.Cegła, pustaki keramzytowe

Dostarczone na budowe cegły musza spełniac wymagania okreslone w niniejszej ST oraz byc

zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie. Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno byc dołaczone prze producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, że odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- 6.2. Zaprawa cementowo wapienna

Badanie zaprawy budowlanej.

- Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500. Badanie

polega na okresleniu głebokosci zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie.

- Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500. Badanie

polega na pomiarze wytrzymałosci na sciskanie w MPa na próbkach w formie

beleczek o wymiarach 4x4x16cm

- 6.3 Elementy murowe .

- 6.3.1 Badania kontrolne.

Bieżace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

- kształtu i wymiarów,

- uszkodzen,

- gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysyłkowej,

- sredniej wytrzymałosci na sciskanie,

- cechowanie.

Bieżace badania kontrolne powinny byc wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii

wyrobów.

631.2. Tolerancja wymiarów.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonac za pomoca szablonu i

przyrzadów pomiarowych.

Pomiarowych z dokładnoscia do 1mm.

Kształt – wg normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady kształtu:

- odchylenia od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadłosciennosc) [mm] <1,

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm] <1

-dopuszczalne uszkodzenia – wg normy BN-90/6745-01.

6.3.3. Badania innych własciwosci technicznych.

- steżenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95.

- 6.4. Zaprawa murarska do cienkich spoin.

6.4.1. Badania kontrolne.

Badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

- wygladu suchej mieszanki,

- maksymalne srednice ziaren wypełniacza,

- gestosci nasypowej,

- wygladu swieżej zaprawy,

- konsystencji,

- zmiany objetosci,

- bieżace badania powinny byc wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii suchej

mieszanki.

- 6.4.2. Własciwosci wyrobu i metody badan.

Wyglad suchej mieszanki - sypka, miałka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie

cementu – ogledziny,

- Gestosc nasypowa – [kg/m³] – 1300 ÷ 1500 – wg normy PN-77/B-06714/07

Proporcje mieszania suchej mieszanki z woda; sucha mieszanka; woda (wagowo) – 1 : 0,32,

Wyglad swieżej zaprawy – jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen – ogledziny.

6.243. Oznakowanie.

Oznaczenie powinno zawierac:

- nazwe adres oraz znak firmowy producenta,

- kod producenta,

- nazwe wyrobu,

- date produkcji i nr partii produkcyjnej,

- termin przydatnosci do stosowania,

- mase netto,

- proporcje mieszania z woda,

- symbol Aprobaty Technicznej,

- oznaczenie powinno byc umieszczone na każdym opakowania suchej mieszanki.

- 7.OBMIAR ROBÓT

Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w Części ogólnej ST.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego muru

7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze

- 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Odbioru Robót podano w Części ogólnej ST.

Odbiór robót przeprowadza sie przez sprawdzenia na podstawie ogledzin i pomiarów

wyrywkowych zgodnosci wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i

obowiazujacymi zasadami wiazania. W szczególnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnosc kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacja techniczna,

- grubosc muru,

- wymiaru otworów okiennych i drzwiowych,

- pionowosc powierzchni i krawedzi,

- poziomosc warstw bloczków

Odbiór koncowy zakonczony winien byc sporzadzeniem protokołu, do którego winny byc

dołaczone wszelkie niezbedne dokumenty ( atesty, protokoły badan itp.), a także swiadectwo

jakosci wykonania wystawione przez wytwórce.

- 9.PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1.Ogólne zasady dotyczace płatnosci zgodnie z ST Część ogólna.

9.2 cena jednostki obmiarowej.

Płaci sie za ustalona ilosc m2 wykonanego muru ,okładziny zewnetrznej muru ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzetu.,

- wykonanie muru z cegły,

- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podłoża,

- ułożenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałosciowych.