SST – 4  KONSTRUKCJE DREWNIANE

CPV -45261100-5

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu konstrukcji drewnianych więźby dachowej dachu i stropów drewnianych w  budynku świetlicy w Woli Błędowej gm. Stryków

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie zgodnie z dokumentacja projektową .

W zakres tych robót wchodzi :

-  wykonanie i montaż dźwigarów dachowych deskowych

- montaż namurnicy

- montaż murłat

- montaż podwaliny, słupów, płatwi i krokwi

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1. Drewno na elementy konstrukcyjne

Do konstrukcji drewnianych zastosować drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcja ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót wymienionych w pozycjach:

(1) Na elementy konstrukcji stosuje sie drewno klasy C 30

(2) Na łaty i kontrłaty stosuje sie drewno klasy C 30

według następujących norm państwowych:

– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymałosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

Oznaczenie Klasy drewna C 30

Zginanie   33

Rozciąganie wzdłuż  włókien               0,75

Ściskanie wzdłuż  włókien                       24

Ściskanie w poprzek włókien                    7

Ścinanie wzdłuż  włókien                          3

Ścinanie w poprzek włókien                  1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30

Sęki w strefie marginalnej                do 1/4

Sęki na całym przekroju do 1/4

Skręt włókien do 7%

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:

a) głębokie 1/3

b) czołowe  1/2

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokość słojów 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmującą do 1/4 szerokości

lub długości

Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm

b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość 6% szerokości

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,

odchylenia w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm

– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

- dla łat o grubości do 50 mm:

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

- dla łat o grubości powyżej 50 mm:

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny byc większe niż

+3 mm i –2 mm.

e) odchyłki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny być większe niż +3 mm i

–2 mm.

2.2. Łaczniki

2.2.1. Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Śruby

Należy stosować:

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakrętki:

Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkładki pod śruby

Należy stosować:

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkręty do drewna

Należy stosować:

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed działaniem ognia

powinny byc stosowane wyłacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD/

87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed działaniem ognia.

2.3. Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Do transportu i montażu konstrukcji należy używac dowolnego sprzetu.

– sprzet pomocniczy powinien byc przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

– stanowisko robocze powinno byc urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

4. Transport

4.1. Materiały i elementy moga byc przewożone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji

4.2.1. Materiały i elementy z drewna powinny byc składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwa folii.

Elementy powinny byc składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w

taki sposób aby nie powodowac ich deformacji. Odległosc składowanych elementów od

podłoża nie powinna byc mniejsza od 20 cm.

4.2.2. Łaczniki i materiały do ochrony drewna należy składowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed działaniem czynników atmosferycznych.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty należy prowadzic zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodków, które zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymałosci, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2. Montaż  elementów i wymagania

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno byc zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchyłki montażowe :

– w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach

– w długosci elementu do 10 mm

– w odległosci miedzy wezłami do 5 mm

– w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z betonem powinny byc w miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy.

6. Kontrola jakosci robót

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru sa:

a) ilosc m3 wykonanej konstrukcji.

b) Ilosc szt montażu prefabrykowanych elementów podłóg , scian , dachu

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych.

9. Podstawa płatnosci

Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Pozostałe -zgodnie z warunkami umowy

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczace

tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne

dla drewna okragłego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami  wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci złacznych.

-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.