SST –06  NADPROŻA  STALOWE, BELKA STALOWA

- KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCJE STALOWE

- KONSTRUKCJA STALOWA ZE STALI St 3S X

- WSTĘP

- 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowych objetych zakresem projektu budowlanego – nadproża stalowe i belki stalowe z dwuteowników i ceowników 220mm.

- 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- 1.3.Zakres robót objetych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stalowych konstrukcji obiektów kubaturowych i elementów konstrukcyjnych stalowych montowanych w budynku mieszkalnym.

Belki poziome – nadproża i belki z ceowników 200 posadowione na poduszkach betonowych . Zakres oraz ilosc elementów stalowych jest okreslona w projekcie budowlanym wykonawczym czesc konstrukcyjna. Wg zestawienia elementów stalowych oraz zastosowanych kształtowników należy dokonywac montażu elementów.

Wytwarzanie elementów za pomoca spawania elektrodami EA 1.46.

Elementy wykonstruowane skrecane ze soba srubami M 16  kl. 5.6 .

- 1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania dotyczace robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.

- 1.5.1. Wymogi formalne.

- Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny byc zlecone przedsiebiorstwu majacemu własciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujacemu własciwa jakosc wykonania.

- Konstrukcja winna byc wykonana scisle wg rysunków oraz dokumentacji zwiazanych

wymienionych w pkt. 1.5.3.

- Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi byc zgodne z wymogami norm:

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

- Konstrukcja stalowa winna byc po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórce i montażyste w

swiadectwa jakosci wykonania.

- 1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni sie dokładnie zaznajomic z całoscia dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji robót ).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji należy wyjasnic z autorami

poszczególnych opracowan przed przystapieniem do robót.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byc dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru , a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementów lub rozwiazan projektowych mogacych miec wpływ na nosnosc obiektu należy uzyskac akceptacje projektantów.

- 2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w ST część ogólna.

Do wykonania całosci konstrukcji należy zastosowac stale gatunków St3S, St3SX, St3SY i R35 -

zgodnie z rysunkami.

Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac atest hutniczy.

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniac wymagania norm:

Lp. . Rodzaj stali Wymagania wg normy

1) Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757

2) Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583, PN-EN 12543, PN-EN 12535

3) Topnik PN-EN 760

4) Gazy PN-EN 439

Materiały spawalnicze do stali trudno rdzewiejacej powinny miec odpornosc na korozje taka sama jak stal czesci łaczonych, chyba że w projekcie podano inaczej.

- 3. SPRZET

Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST część ogólna.

Roboty można wykonywac przy użyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

- 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w Części ogólnej.

Wysyłki elementów montażowych można dokonywac dopiero po wykonaniu zabezpieczen

antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni.

Konstrukcja powinna byc załadowana na srodki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była statecznosc elementu oraz wykluczona możliwosc ich uszkodzenia.

- 5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Wykonania Robót podano w ST część ogólna.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe.

- (1) Ciecie materiału

Ciecia elementów można dokonywac gazowo (tlenowo) przy użyciu urzadzen automatycznych lub półautomatycznych.

Arkusze nie obciete w hucie należy obcinac co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre brzegi należy wyrównac i stepic przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym można pozostawic bez obróbki te brzegi, które maja byc poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

- (2) Prostowanie i giecie elementów

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R sa niniejsze niż graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza sie odkształcania na zimno elementów ze stali o grubosci ponad 12mm. W przypadkach, gdy nie zachodza warunki jw. prostowania należy dokonywac na goraco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczyc w temperaturze nie ni_szej ni_ 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien byc 1,5 do 2 razy wiekszy niż obszar odkształcony Chłodzenie elementów powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C bez użycia wody.

Po wyprostowaniu należy sprawdzic, czy nie wystapiły pekniecia w materiale i spoinach.

- (3) Przygotowanie elementów do spawania

- Ukosowanie brzegów elementów można wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajac zgorzeliny i nierównosci. Powierzchnie brzegów powinny byc na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujace powierzchnie ciecia wg PNM.-  69774 nie byty wieksze niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głebokim przetopie materiału rodzimego nie

wieksze niż klasy 3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniowosc ciecia recznego wynosi 20% grubosci materiału cietego, lecz nie wiecej niż 1,5 mm.

Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione należy bezwzglednie obrobic mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na głebokosc l mm.

Brzegi i rowki do spawania należy przygotowac zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.

- (4) Roboty spawalnicze

Należy wykonac zgodnie z wymogami normy PN-EN 24063.oraz opracowana technologia spawania.

Konstrukcje stalowe zaliczone sa l klasy konstrukcji spawanych.

Badania kontrolne jakosci procesu spawania należy przeprowadzac odpowiednio wg

PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 288-9 przed rozpoczeciem własciwego spawania.

Badanie należy przeprowadzic dla najwiekszej grubosci spoiny.

5.2.2. Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy należy układac na podkładach izolujacych ja od bezposredniego

stykania sie z gruntem i woda.

Konstrukcje należy ta układac, aby nie dopuscic do gromadzenia sie wewnatrz niej wód opadowych lub sniegu oraz zapewnic jej statecznosc i zabezpieczyc przed trwałym odkształceniem.

5.2.3. Montaż konstrukcji na budowie

Prace montażowe należy prowadzic zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez wykonawce.

Przed przystapieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całosc konstrukcji ustawiona na podporach winna byc poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci kształtu z wymogami dokumentacji projektowej.

Przed przystapieniem do usuwania podparc montażowych należy dokonac kontroli i odbioru

wszystkich połaczen montażowych.

Prestrzeń pomiędzy kształtownikami należy wypełnić cegłą lub betonem. Przeztrzeń pomiędzy belką lub nadprożem a murem, lub stropem należy wyklinować blachami stalowymi co ok. 40 cm i wypełnić „suchą zaprawą cementową” poprzez ubijanie.

- 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w Część ogólna.

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujacym zakresie:

bieżacej kontroli wykonawstwa w wytwórni

sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystapieniem do robót malarskich

bieżacej kontroli prac montażowych

kontroli jakosci spawania.

6.1. Kontrola konstrukcji stalowej

- 1. Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny bys odebrane komisyjne pod wzgledem:

kompletnosci dostawy,

zgodnosci elementów z Dokumentacja Projektowa,

pod wzgledem stanu technicznego,

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

kompletnosci dokumentacji,

wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sa w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8

PN-B-06200.

- 2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno byc dołaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, że odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- 3. Elementów konstrukcji nie spełniajacych tych wymagan nie należy wbudowywac w obiekty.

Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy usunac przed montażem.

- 6.2. Tolerancja wymiarów

6.2.1. Uwagi ogólne

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.

- 6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.

6.2.2.1. W zakresie montażu konstrukcji stalowej:

sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacja Projektowa,

wykonanie pomiarów sprawdzajacych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchyłek w stosunku do wielkosci okreslonych w projekcie sprawdzenie poprawnosci wykonania połaczen, styków montażowych i kotwienia, sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów czesciowych elementów montażu (podlewki, regulacji, steżenia itp.)

tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200:

usytuowanie w planie osi ściany w poziomie podpory : +/- 5 mm

odległosc miedzy sasiednimi podporami: +/- 10 m

pochylenie ściany: +/-wysokosc/300

położenie połaczenia belki ze ścianą w osi: +/- 5 mm

poziom belki: +/- 10 mm

różnica poziomów na koncach belek - mniejsza z wartosci: długosc/500 lub 10 mm

poziomy sasiednich belek: +/- 10 mm

6.2.2.2. W zakresie połaczen srubowych:

zastosowanie w połaczeniach własciwych srub,

jakosc wyrobów srubowych,

przygotowania powierzchni styku,

sprawdzeniu szczelnosci połaczenia srubowego szczelinomierzem,

sprawdzenie wielkosci skrecenia srubami spreżajacymi dokonuje sie w ilosci 10% srub, a jeżeli liczba srub jest mniejsza niż 20 - dwa połaczenia,

sprawdzenia połaczen srubowych należy dokonac zgodnie z PN-B-06200.

6.2.2.3.Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrebie styków

Styki spawane należy wykonac z taka dokładnoscia, aby wzajemne przesuniecia stykajacych się elementów nie przekraczały l mm. Zaleca sie pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach podczas pasowania stykajacych sie elementów (dotyczy szczególnie styków montażowych).

Długosc niepospawana winna wynosic po 600 mm z każdej strony styku montażowego dla spoin łaczacych srednik dzwigara głównego z pasem dolnym. Spoiny te powinny byc nastepnie wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, po wykonaniu połaczen srodnika i pasów stykajacych się elementów.

6.2.2.4. Każda czynnosc kontroli lub odbioru musi byc przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem.

- 7. OBMIAR ROBÓT

Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w ST Część ogólna.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m kształtownika .

7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze

- 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczace Odbioru Robót podano w ST część ogólna.

Roboty powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru..

8.1. Odbiór robót warsztatowych

1. Odbiory czesciowe

odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji

odbiór scalania konstrukcji na montażu

2.Odbiór koncowy

- podczas odbioru należy sprawdzic m.in.:

atestacje materiałów

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna i rysunkami warsztatowymi

sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych

sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci

sprawdzenie prawidłowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Odbiór zakonczony winien byc sporzadzeniem protokołu, do którego należy dołaczyc wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoły badan, itp.), a także swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytwórce.

8.2. Odbiór robót montażowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni.

8.3. Odbiór koncowy

Odbiór koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia robót montażu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczacych tych robót zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania

Ogólne oraz w Kontrakcie.

- 9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1.Ogólne zasady dotyczace płatnosci zgodnie z ST Część ogólna.

9.2 cena jednostki obmiarowej.

Płaci sie za ustalona ilosc jednostkowa konstrukcji ,która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzetu.

- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podłoża,

- wykonanie elementów

- ułożenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- montaż

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałosci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakosci i

niskostopowej.

PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcówki, prety i kształtowniki walcowane na goraco.

PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.

67 Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne

wymagania i badania.

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałosci.

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złaczach

doczołowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.

PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci złaczy spawanych a podstawie

radiogramów.

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwosc złaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na

podstawie ogledzin zewnetrznych.